Технологический процесс восстановления втулки ПП.585.00.01.000 станка 16К20

Операция	Эскиз	Оборудование, оснастка	Режимы обработки
005 — Токарная

1. Точить поверхн. 1, нарезав «рваную резьбу».	Ток.-винторезный 16К20.

ПР патрон 7100‑0035 ГОСТ 2675‑80;

РИ резец 2130‑0257 ВК6 ГОСТ 18884‑73;

СИ ШЦ‑I‑125‑0,1 ГОСТ 166-89.	D = 20 мм

L = 30 мм

t = 1,5 мм

i = 1

S = 0,7 мм/об

n = 1250 мин–1

V = 100 м/мин
020 — Контроль

1. Контролировать размеры … .

2. Контролировать шероховатость Ra 1,25 мкм.

3. Контролировать допускаемое отклонение от цилиндричности.

4. Контролировать допускаемое биение поверхн. 1 относительно базы А.	Стол контрольный;

ПР приспособление спец. контрольное;

СИ ШЦ‑I‑125‑0,1 ГОСТ 166‑89;

Микрометр МК‑50-1 ГОСТ 6507‑90	—

Технологический процесс восстановления детали (шаблон)

Жданович В.В.

2024-01-22

Филиал БНТУ «МГМК» (Жданович В.В.)