Технологический процесс восстановления втулки ПП.585.00.01.000 станка 16К20

| Операция | Эскиз | Оборудование, оснастка | Режимы обработки |
| --- | --- | --- | --- |
| 005 — Токарная 1. Точить поверхн. 1, нарезав «рваную резьбу». |  | Ток.-винторезный 16К20. ПР патрон 7100-0035 ГОСТ 2675-80; РИ резец 2130-0257 ВК6 ГОСТ 18884-73; СИ ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-89. | D = 20 мм L = 30 мм t = 1,5 мм i = 1 S = 0,7 мм/об n = 1250 мин–1 V = 100 м/мин |
| 020 — Контроль 1. Контролировать размеры … . 2. Контролировать шероховатость Ra 1,25 мкм. 3. Контролировать допускаемое отклонение от цилиндричности. 4. Контролировать допускаемое биение поверхн. 1 относительно базы А. |  | Стол контрольный; ПР приспособление спец. контрольное; СИ ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-89; Микрометр МК-50-1 ГОСТ 6507-90 | — |